Advanced Materials

RenShape© BM 5185

МОдельный материал

(средней плотности доска для дизайна и моделирования)

| Особенности |  | Отличное качество поверхности Хорошая обрабатываемость Низкий коэффициент термического расширения, стабильность размеров |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Мастер - модели Дизайн |
| Наименование |  |
|  |  | Продукт | Цвет | Метод тестирования |
|  |  | RenShape© BM 5185 | Абрикос | визуально |
| свойства |  |  |
|  |  | Плотность | ISO 1183 | g/cm3 | 0.4-0.5 |
|  |  | Коэффициент термического расширения | ISO 11359 | 10-6 k-1 | 60-65 |
|  |  | Температурная стойкость | ISO 75 | oC | 60-70 |
|  |  | Прочность на сжатие | ISO 604 | MPa | 10-15 |
|  |  | Модуль сжатия | ISO 604 | MPa | 500-600 |
|  |  | Гибкость | ISO 178 | MPa | 10-15 |

| Склеивание |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Система |  | XD 4611 XD 4613 | RenCast© FC 52 A/B |
|  |  | Цвет | визуально | Абрикос | Светло-бежевый |
|  |  | Пропорции | Весовые части | 100 : 50 | 100 : 100 |
|  |  | Время жизни при 25°C | мин | 70 | 4 - 5 |
|  |  | Время «схватывания» | ч | 9-10 | 3 - 5 |
| Ремонт |  |  |
|  |  | Система |  | XW 5129 XW 5130 | XW 5184 XW 5130 | XD4611 XD4612 |
|  |  | Цвет | визуально | Коричневый | Коричневый | Абрикос |
|  |  | Пропорции | Весовые части | 100 : 1-3 | 100 : 1-3 | 100 : 20 |
|  |  | Время жизни при 25°C | мин | 4 - 6 | 4 - 6 | 5-6 |
|  |  | Время полимеризации | мин | 25 - 30 | 25 - 30 | Пр. 30 |
|  |  | Дополнение |  | Используется «вручную», как ремонтный наполнитель | Используется «вручную» для достижения ультраровной поверхности | Ремонтный наполнитель «одного» цвета с блоком |
| Обработка |  | Параметры обработки предоставляются по запросу |
| Хранение |  | Материал должен храниться при 2º to 40ºC в сухом помещении. Возможны отклонения температуры при перевозках. |
| Рабочая температура |  | Продукт может быть использован при температуре от 20º до 25ºC. |
| упаковка |  |  |
|  |  | Размеры | Объем (Литры) | Вес (кг) | Количество штук (в 1 паллете) |
|  |  | 1500 x 500 x 100 | 75 | 30-37,5 | 20 |
|  |  | 1500 x 500 x 50 | 37.5 | 15-18,75 | 40 |
| Соблюдение мер предосторожности |  | Продукты HUNTSMAN безопасны в работе при соблюдении обычных мер предосторожности. Ношение одежды непроницаемых резиновых или пластмассовых перчаток обычно рекомендуется; аналогично использование глазной защиты. Кожу нужно полностью чистить в конце каждого рабочего периода, моясь с мылом и теплой водой. Использования растворителей нужно избежать. Доступная бумага – не тканевое полотенце - должна использоваться, чтобы высушить кожу. Адекватная вентиляция рабочей области рекомендуется. Эти предосторожности описаны в больших деталях в Материальных Технических спецификациях Безопасности для отдельных продуктов и должны быть упомянуты для более полной информации. |